关于无锡市预拌混凝土质量专项检查的通报

各建设、监理、施工单位，各预拌混凝土生产企业：

为进一步加强我市房屋市政工程混凝土质量监管，源头规范预拌混凝土供应，确保主体结构安全，根据年度工作安排，我局于2025年2月25日至3月13日，组织开展了预拌混凝土质量专项检查。此次检查覆盖市区范围共37家供应房屋市政工程的预拌混凝土生产企业，检查对象、检查专家通过随机抽签产生。现将检查情况通报如下：

一、检查基本情况

本次检查依据工程建设相关法律法规、标准规范和质量监管相关要求，重点对相关供应企业质保体系运转、原材料质量控制、生产过程质量控制、出厂质量检验检测等混凝土质量控制要点进行了检查。

从检查情况看，大部分预拌混凝土生产企业能够落实各项质量保证措施，严格把控原材料、配合比、生产控制、出厂检验等关键环节，持续优化混凝土水胶比，落实违规海砂各类防范要求，出厂混凝土质量总体可控。

- 质量管理方面

1.质保体系运转。所有受检企业均通过ISO体系认证，合理配置符合要求的技术管理人员；具备不同等级混凝土配合比设计资料，胶凝材料用量满足技术规范要求；不合格品处理程序、记录符合要求；大部分企业使用ERP管理系统，开展绿色混凝土企业认证。

2.原材料质量控制。所有受检企业均能够严格落实各类海砂防范措施，将天然砂氯离子检测作为常规检验指标，按批开展进场检验；基本建立较完善的原材料进场验收、检验流程，进料台账和复验台账信息完整。

3.生产过程质量控制。所有受检企业生产过程质量控制都具备可追溯性，随机核查生产配料计量误差符合规范要求，实际生产配合比、出厂质量证明书配合比信息基本保持一致。

4.出厂质量控制。大部分企业能紧抓质量管理，严格控制混凝土出厂质量，混凝土取样制作试件符合规范要求；取样台账真实有效，砼试件标识清晰并进行唯一性连续编号；开展混凝土耐久性、经时损失、拌合物氯离子试验检测。

（二）硬件设施方面

1.生产设施。大部分企业能够利用物联网等提升企业管理水平，实现搅拌楼无人化生产。混凝土生产、监控、运输等实现全过程信息化管理。益多、市政仁昌、经开华东材料等企业对搅拌楼、原材料存储、试验室等进行了升级改造，进一步提升管理能力。

2.检测环境及设备。大部分企业试验场所布局合理，与生产能力相匹配；能够根据管理要求，补齐短板，增添砂石坚固性、水泥氯离子检测设备；购置相关专用存储设备。

二、检查发现的主要问题

(一)硬件设施方面。少数企业生产基础设施长期得不到升级改造，未实现厂区全封闭管理，生产控制信息化建设较落后。少数企业砂石坚固性、水泥氯离子检测能力尚未满足通规要求。个别企业骨料堆场隔仓不充分，粗细骨料存在混堆，试验室检测环境有待提升。无锡宏益混凝土有限公司部分粗细骨料露天堆放，材料信息牌缺失，筒仓进料口未上锁管理，试验检测环境待改善。

（二）原材料质量控制方面。少数企业进料台账信息、复验原始记录书写和数据处理不规范，检测报告未及时打印归档。个别企业原材料检测使用过期或玷污试剂，影响试验准确性。

（三）配合比资料方面。少数企业配合比计算书中原材料相关性能缺乏可追溯性，原材料检测报告、抗渗记录、拌合物氯离子检测记录等未附后，开盘验证资料不齐全。

（四）出厂质量控制方面。少数企业混凝土耐久性试验、强度评定资料存在不规范，试块强度检测台账签字不完整。

三、下一步工作要求

各涉及预拌混凝土生产企业针对检查发现的问题，应采取相应措施，及时整改到位。同时，工程建设各参建单位、各供应房屋市政工程的预拌混凝土生产企业、各工程质量监督部门应进一步落实质量主体责任和监管责任，重点做好以下工作：

（一）预拌混凝土生产企业应注重基础设施建设，利用信息化技术，实现生产质量控制集中化、监控管理可视化、安全管理标准化，确保供应房屋市政工程项目混凝土质量稳定。

（二）预拌混凝土生产企业应进一步加强原材料质量控制，使用来源稳定可靠的原材料。要继续完善违规海砂防范各项措施，坚决抵制违规海砂用于混凝土生产。严格把关人工砂、特细砂、外加剂质量，严禁劣质材料用于混凝土生产。

（三）建设、监理、施工单位应加强预拌混凝土质量管理，规范现场浇筑、养护行为；对供应项目的预拌混凝土生产企业原材料质量、生产过程控制、配合比、氯离子检测等环节进行检查确认，确保实体混凝土质量。

（四）各区工程质量监督部门应强化属地监管职能，开展房屋市政工程原材料、出厂混凝土、实体混凝土质量抽查，健全市、区联动、齐抓共管的监管模式，进一步提升我市预拌混凝土质量。

附件：无锡市预拌混凝土质量专项检查得分（预拌混凝土生产企业）

无锡市住房和城乡建设局

2025年3月25日

附件

无锡市预拌混凝土质量专项检查得分

（预拌混凝土生产企业）

| 监督注册号 | 企业名称 | 综合得分 |
| --- | --- | --- |
| WRMC69 | 无锡地铁久安砼业有限公司 | 169 |
| WRMC70 | 华东材料无锡有限公司 | 167 |
| WRMC40 | 无锡众和混凝土有限公司 | 165 |
| WRMC05 | 江苏天山水泥有限公司无锡混凝土分公司 | 164 |
| WRMC62 | 无锡江达节能科技股份有限公司 | 163 |
| WRMC04 | 无锡市益多混凝土有限公司 | 162 |
| WRMC29 | 无锡市华方混凝土有限公司 | 162 |
| WRMC27 | 无锡市政仁昌砼业有限公司 | 162 |
| WRMC18 | 无锡市山昌混凝土有限公司 | 161 |
| WRMC72 | 无锡经开华东材料有限公司 | 160 |
| WRMC66 | 江苏苏阳混凝土有限公司 | 160 |
| WRMC36 | 无锡华鑫商品混凝土有限公司 | 160 |
| WRMC42 | 无锡建业商品混凝土有限公司 | 159 |
| WRMC35 | 无锡市德济商品混凝土有限公司 | 159 |
| WRMC24 | 无锡金鑫商品混凝土有限公司 | 159 |
| WRMC71 | 无锡洛社华东材料有限公司 | 158 |
| WRMC16 | 无锡市宏泰商品混凝土有限公司 | 158 |
| WRMC20 | 无锡恒安混凝土有限公司 | 154 |
| WRMC13 | 无锡建邦混凝土有限公司 | 153 |
| WRMC56 | 无锡市德勤商品混凝土有限公司 | 152 |
| WRMC51 | 无锡伟鑫建材有限公司 | 151 |
| WRMC44 | 无锡市大通混凝土有限公司 | 150 |
| WRMC34 | 无锡市万丰混凝土有限公司 | 150 |
| WRMC09 | 无锡市恒基商品混凝土有限公司 | 148 |
| WRMC52 | 无锡市中惠砼业有限公司 | 146 |
| WRMC50 | 无锡恒峰混凝土有限公司 | 145 |
| WRMC19 | 无锡联友混凝土有限公司 | 144 |
| WRMC64 | 无锡捷威混凝土制品有限公司 | 144 |
| WRMC43 | 无锡华璞商品混凝土有限公司 | 143 |
| WRMC25 | 无锡大马巷混凝土制品有限公司 | 143 |
| WRMC54 | 无锡永泰混凝土有限公司 | 142 |
| WRMC67 | 无锡建惠混凝土制品有限公司 | 141 |
| WRMC49 | 无锡市创越商品混凝土有限公司 | 138 |
| WRMC30 | 无锡惠盈混凝土制品有限公司 | 124 |
| WRMC68 | 无锡市惠盛混凝土制品有限公司 | 122 |
| WRMC58 | 无锡市浩云建材有限公司 | 110 |
| WRMC45 | 无锡宏益混凝土有限公司 | 98 |